Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201510.500.000002 | 210010272 | Кислота азотная | Азотная кислота, химический чистый (х.ч.), используется для приготовления кислотных растворов различной концентрации, применяемых при проведении анализов образцов на количественный и качественный состав. По внешнему виду представляет собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную жидкость с характерным удушливым запахом. Формула HNO3. ГОСТ 4461-77 Молекулярная масса - 63,01. Плотность азотной кислоты с массовой долей 65 % при 20 °С - 1,4 г/см3. По химическим показателям и техническим требованиям азотная кислота должна соответствовать нормам, указанным в ГОСТ 4461-77, марки ч.д.а.: 1. Массовая доля азотной кислоты (HNO3), %, не менее: 65; 2. Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более: 0,0005; 3. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,0002; 4. Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более 0,00005; 5. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более 0,00010; 6. Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,00010; 7. Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0,000001; 8. Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более 0, 00002. Условия поставки: поставляться с сертификатом и другими документами, удостоверяющим происхождение товара. Соответствующая упаковка, не допускающая повреждения. Срок годности не менее 5 месяцев со дня поставки. Поставка должна производиться частями: 1 часть 50% от общего объема во II-квартале, 2 часть оставшиеся 50% в IV-квартале -Завод изготовителя -Страна происхождения -(заполняется поставщиком) |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: ____________________________________________________________

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор ДМТС                       _______________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДДНГ                       _______________ Жилкишиев М.Ж.